## Slide 1: 基于机器学习的 镍基单晶高温合金材料 数据分析方法研究
上海大学 刘悦、施思齐
2019年6月13日

## Slide 2: 内容索引
1.整体工作计划
2.2017年度工作进展
3.2018年度研究计划
Notes: 集成计算：实现不同尺度的计算；或是实现成分－组织－性能的耦合集成计算；
并行计算、并发式计算；
自动流程，真正体现高通量计算。

## Slide 3: 进度计划表
年度 | 任务 | 考核指标 | 成果形式
2017年7月-2018年6月 | 收集与存储已有镍基单晶高温合金材料计算数据；开发主动学习的多层级交互式特征选择方法，定性定量分析各种因素对性能的影响程度 | 实践机器学习及数据挖掘方法，为提取“数据关联”规律作准备 | 提出一份提取已知单晶高温合金中的数据关联规律的初步报告
2018年1月-2019年6月 | 使用机器学习方法挖掘高温合金数据，根据不同的学习目标自适应地构造出多种学习器混合预测模型，提高对性能的预测精度。 | 开展以机器学习及数据挖掘为重点的数据关联分析 | 研发相关数据分析软件
2019年7月-2020年6月 | 基于数据关联分析计算，提取规律构建高通量并发式计算数据分析与管理软件 | 重点为发展机器学习及数据挖掘方法提出数据关联规律 | 研究报告及计算软件
2020年1月-2020年12月 | 研究基于规则抽取的可解释性方法，将机器学习学到的结果转为易于理解的if-then-else规则，提高预测方法的可解释性 | 发展机器学习方法用于解析关联分析 | 研究报告或论文
任务6:单晶高温合金中化学组元及结构关联方式，提取合金成分设计规律、数据关联分析、数据特征组合及处理模式集成分析及数据筛选与判据

## Slide 4: 内容索引
1.整体工作计划
2. 2017年度工作进展
3.2018年度研究计划

## Slide 5: 工作进展总览
工作总结
数据采集与存储
机器学习/数据挖掘算法研究
基于机器学习的预测
平台建设
工作一
工作二
工作三
工作四
Notes: 这一页ppt进行修改，以“材料机器学习的基本步骤”来串我们已做的工作
取向、熔炼等多种因素会影响蠕变性能

## Slide 6: 49篇文献精读与数据采集与存储
49篇文献精读
表结构数据分类与分析
数据存储
文件存储
数据库存储
数据分类

## Slide 7: 蠕变数据搜集
外文文献
（39篇）
Web of science
Google学术
中文文献
（18篇）
百度学术
知网
专利
（21篇）
Google patent
文献中引用的专利
图片数据
(描点工具getdata)
文本中的数据
表格数据
Notes: 这里一共有57篇论文，包括外文39篇，中文文献18篇，但有的论文还有待筛查，可能会被删掉
要从这文献中提取三类数据
文献信息：数据的可溯源
表格数据：通过阅读文献内容可以筛选出可以训练的有关数据
图片信息：部分数据需通过描点得出，最后转换成表格数据
专利中有很多完整的信息

## Slide 8: 工作进展总览
工作总结
数据采集与存储
机器学习/数据挖掘算法研究
基于机器学习的预测
平台建设
工作一
工作二
工作三
工作四
Notes: 这一页ppt进行修改，以“材料机器学习的基本步骤”来串我们已做的工作
取向、熔炼等多种因素会影响蠕变性能

## Slide 9: 算法研究与实现
算法规范制定
基于主动学习的多层级交互式特征分析方法
算法库设计
数据驱动的机器学习算法流程图设计
1
2
3
4

## Slide 10: 1. 算法规范
命名标准化
  包命名
  类、编译单元命名
  成员函数命名
  字段、属性命名
  局部变量命名
注释规范化
  包的注释
  类的注释
  成员函数的注释
  局部变量注释
  成员函数参数注释
编码统一化
  存储成员函数的标准
  字段属性标准
  类成分标准
  局部变量标准
可读性
增强
可用性
增强
可完善性
增强
标准API

## Slide 11: 2. 机器学习算法库
回归
多项式拟合
最小二乘法
分类
支持向量机
最邻近分类
聚类
K均值聚类
CLARANS聚类
优化
岭回归
Lasso回归
贝叶斯回归
Logistic回归
主成分回归
支持向量回归
最邻近回归
神经网络回归
...
贝叶斯分类
决策树分类
随机森林分类
神经网络分类
CURE聚类
DBSCAN聚类
BIRCH聚类
CLIQUE聚类
...
...
粒子群优化
蚁群算法
遗传算法
梯度下降法
牛顿多项式法
...
算法jar包
算法类
算法接口说明
算法分类
算法库

## Slide 12: 3. 基于主动学习的多层级交互式特征分析方法
机器学习模型验证
专家经验
特征分析算法
蠕变性能
成分
应力
晶格错配度
温度
其他
属性与性能之间的因果关系
属性与属性之间的关联关系
关联和因果分析
Notes: 用户使用特征分析算法时，先依据以往专家对每一个属性的打分情况，综合以往各个专家的意见和自己的经验给每一个属性评分，算法基于模型验证方法和专家经验的引入，实现属性与属性之间的关联规律分析以及属性与性能之间的因果关系分析(成分、温度、应力、晶格错配度…-蠕变性能）。

## Slide 13: 工作进展总览
工作总结
数据采集与存储
机器学习/数据挖掘算法研究
基于机器学习的预测
平台建设
工作一
工作二
工作三
工作四
Notes: 这一页ppt进行修改，以“材料机器学习的基本步骤”来串我们已做的工作
取向、熔炼等多种因素会影响蠕变性能

## Slide 14: 蠕变机器学习现状调查
来源一： google scholar + science direct+百度学术(包含各大数据库)
一级搜索：
“Creep”, “Ni-based”, ”Nickel-based”, ”hot deformation”
“Predict” , “prediction”, ”neural network”, ”SVR”, ”Bayesian”,
”regression”, “Gaussian”,” cluster”, “decision tree”,”association Rule”，”deep learning”，”data mining”，”machine learning” ...
二级搜索：
一级搜索：
“蠕变”, “镍基”,”单晶高温合金”, “热变行为”
“预测”,”神经网络”,”回归”,”高斯过程回归”,”贝叶斯回归”,”支持向量”, ”聚类”, “决策树”, ”关联规则”,”数据挖掘’’,”深度学习”...
二级搜索：
来源二：论文之间的相互引证
通过搜索得到：
国内蠕变机器学习10篇
国外蠕变机器学习7篇

## Slide 15: 蠕变机器学习的研究现状
90年代之前
摸索阶段
时间
多元线性回归
所有成分
1990~2006
发展阶段
2006年后
加速发展
人工神经网络
成分、温度、
应力
少有研究、想法简单、准确率不高
算法多样化、考虑的因素更多
蠕变寿命
蠕变寿命
准算法更优、确率提高、只考虑了宏观因素
神经网络、深度置信网络等
成分、温度、应力、热处理参数、晶粒大小等
蠕变寿命、持久强度等
输入
方法
输出
特点
总结：现有的机器学习在蠕变方面的应用，大部分是基于易获得影响蠕变的宏观因素数据，如成分、热处理等，缺少关于更微观的描述因子，最主要的原因是它们都难以获得。
Notes: 大部分的研究者只考虑成分、温度、应力和热参数最主要是因为没有可靠的数据来源，蠕变机器学习的发展更多的可以说是对这些残缺数据的处理不断加强完善！有的实验者有自己试验的数据，所以考虑的因素更多。

## Slide 16: 我们的工作思路
模型建立
理论计算
第一性原理计算（Dmol、EAM)
分子动力学方法
给定不同成分
给定不同热处理
不同温度和应力
...
微观因素(难获得的)
晶格错配度
扩散系数
扩散激活能
γ’体积分数
…
宏观因素(易获得的)
晶格常数
晶格错配度
结合能
扩散系数
扩散激活能
空位形成能
原子迁移能
. ...
49篇文献数据
蠕变数据
不同组元
原子堆垛结构
超晶胞原子个数
...
输出属性
蠕变性能评价指标
蠕变断裂寿命
持久强度
持久塑形
...
扩散
错配位错
位错速率
裂纹扩展速率
位错密度
裂尖形状
...
力学性能
拉伸强度
剪切强度
延展性
脆性
...
③
②
输入属性
王院士团队工作
鲁老师团队工作
基础性工作
蠕变数据
机器学习方法
决策树 SVR 神经网络 ...
①
unlabeled data
现有的机器学习在蠕变方面的应用，大部分是基于易获得影响蠕变的宏观因素，可以引入王院士49篇文献中提供的计算方法来获得一些蠕变的微观描述因子
直接利用王院士49篇文献中通过理论计算得到的微观因素数据
数据挖掘和机器学习方法在蠕变性能预测做了初步的探索性工作
Notes: 王院士团队49篇文献的工作：给定不同组元，不同原子堆垛结构，晶胞原子个数等，建立模型，然后从原子层面和能量学角度通过理论计算（第一性原理、分子动力学方法）得到微观因素数据。
基础性工作：现有的机器学习在蠕变方面的应用，大部分是基于易获得影响蠕变的宏观因素数据，如成分、温度、热处理等，缺少关于更微观的描述因子。
鲁老师团队工作：（1）是否可以通过王院士49篇文献中提供的理论计算方法来获得蠕变性能的微观描述因子；（2）直接利用王院士49篇文献中计算得到的数据，并对其数据进行一些预处理工作，然后与我们已收集和处理过的蠕变数据进行整合

## Slide 17: 基于机器学习的NiCo-X体系Fcc相形成焓的高通量计算框架
鲁老师团队工作
刘老师团队工作
样本构造
数据建模和分析
EMTO-CPA
Kohler
材料学计算方法
无对应关系
二元、三元系形成焓数据
有对应关系
二元---三元系形成焓数据
需求提出
寻找一种新的二元-三元对应关系
高效准确地预测
三元系形成焓
基于机器学习的高通量计算模型
NiCo基相图设计
形成焓数据库
Reliable and accuracy data
主要贡献
方便、快捷、高效

## Slide 18: 二元-三元系（有对应关系）合金形成焓预测
样本数据
二元-三元系形成焓数据
样本数据量：29条
条件属性：12个（三种二元系成分（6个）、二元系形成焓（3个）、三元系成分（3个））
决策属性：1个（三元系形成焓）
EMTO-CPA+KOLHER
数据描述
机器学习算法
SVR
随机森林
多项式回归
数据
模型
结果
模型预测
SVR
randomforest
多项式回归
CO | MO | j/mol | MO | NI | j/mol | CO | NI | j/mol | co | mo | ni | j/mol
0.111111 | 0.888889 | 6965.667 | 0.888889 | 0.111111 | 5267.817 | 0.5 | 0.5 | -595.303 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 10008.72
0.888889 | 0.111111 | 10430.12 | 0.5 | 0.5 | 11092.71 | 0.888889 | 0.111111 | -63.1496 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 9249.812
0.75 | 0.25 | 18019.01 | 0.5 | 0.5 | 11092.71 | 0.75 | 0.25 | -227.276 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 13259.63
0.875 | 0.125 | 11439.67 | 0.333333 | 0.666667 | 8115.992 | 0.777778 | 0.222222 | -188.949 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 8640.963
0.428571 | 0.571429 | 19471.7 | 0.571429 | 0.428571 | 11509.91 | 0.5 | 0.5 | -595.303 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 16389.32
0.333333 | 0.666667 | 16898.25 | 0.5 | 0.5 | 11092.71 | 0.333333 | 0.666667 | -724.28 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 14413.35
0.666667 | 0.333333 | 20238.97 | 0.333333 | 0.666667 | 8115.992 | 0.5 | 0.5 | -595.303 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 11046.08
0.833333 | 0.166667 | 14115.91 | 0.2 | 0.8 | 4561.934 | 0.555556 | 0.444444 | -520.018 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 7287.142
0.5 | 0.5 | 20636.14 | 0.333333 | 0.666667 | 8115.992 | 0.333333 | 0.666667 | -724.28 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 10835.71
0.75 | 0.25 | 18019.01 | 0.142857 | 0.857143 | 3013.264 | 0.333333 | 0.666667 | -724.28 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 5686.433
0.5 | 0.5 | 20636.14 | 0.111111 | 0.888889 | 2204.194 | 0.111111 | 0.888889 | -449.657 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 3452.187
0.666667 | 0.333333 | 20238.97 | 0.5 | 0.5 | 11092.71 | 0.666667 | 0.333333 | -351.577 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 14401.36
0.333333 | 0.666667 | 16898.25 | 0.666667 | 0.333333 | 11070.2 | 0.5 | 0.5 | -595.303 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 16787.81
0.461538 | 0.538462 | 20096.37 | 0.5 | 0.5 | 11092.71 | 0.461538 | 0.538462 | -640.397 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 15108.37
0.5 | 0.5 | 20636.14 | 0.538462 | 0.461538 | 11392.38 | 0.538462 | 0.461538 | -544.21 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 16021.21
0.714286 | 0.285714 | 19160.26 | 0.4 | 0.6 | 9587.996 | 0.625 | 0.375 | -415.893 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 12164.03
0.5 | 0.5 | 20636.14 | 0.666667 | 0.333333 | 11070.2 | 0.666667 | 0.333333 | -351.577 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 18233.9
0.25 | 0.75 | 13790.91 | 0.75 | 0.25 | 9681.934 | 0.5 | 0.5 | -595.303 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 15672.56
0.454545 | 0.545455 | 19976.03 | 0.4 | 0.6 | 9587.996 | 0.357143 | 0.642857 | -718.391 | 0.25 | 0.3 | 0.45 | 12501.75
0.818182 | 0.181818 | 14963.92 | 0.181818 | 0.818182 | 4061.251 | 0.5 | 0.5 | -595.303 | 0.45 | 0.1 | 0.45 | 6919.18
0.181818 | 0.818182 | 10694.52 | 0.5 | 0.5 | 11092.71 | 0.181818 | 0.818182 | -613.782 | 0.1 | 0.45 | 0.45 | 13055.78
0.5 | 0.5 | 20636.14 | 0.818182 | 0.181818 | 7836.688 | 0.818182 | 0.181818 | -137.473 | 0.45 | 0.45 | 0.1 | 19853.26
0.4 | 0.6 | 18815.92 | 0.642857 | 0.357143 | 11292.52 | 0.545455 | 0.454545 | -534.408 | 0.3 | 0.45 | 0.25 | 17302.52
0.176471 | 0.823529 | 10430.97 | 0.823529 | 0.176471 | 7665.327 | 0.5 | 0.5 | -595.303 | 0.15 | 0.7 | 0.15 | 13468.28
0.823529 | 0.176471 | 14671.99 | 0.5 | 0.5 | 11092.71 | 0.823529 | 0.176471 | -131.1 | 0.7 | 0.15 | 0.15 | 11757.32
0.5 | 0.5 | 20636.14 | 0.176471 | 0.823529 | 3914.992 | 0.176471 | 0.823529 | -604.242 | 0.15 | 0.15 | 0.7 | 6248.327
0.411765 | 0.588235 | 19098.48 | 0.769231 | 0.230769 | 9225.779 | 0.7 | 0.3 | -300.666 | 0.35 | 0.5 | 0.15 | 18599.23
0.3 | 0.7 | 15746.85 | 0.411765 | 0.588235 | 9813.322 | 0.230769 | 0.769231 | -681.449 | 0.15 | 0.35 | 0.5 | 11974.6
NiCoMo三元系为例

## Slide 19: NiCo-X体系Fcc相形成焓的集成计算
数据质量检查
异常值分析
数据格式变换
补零法
归一化处理
标准差归一化
最大最小值归一化
缺失值分析
噪声数据分析
数据预处理
机器学习方法
回归预测
最优化算法
随机森林 SVR 多项式回归...
遗传算法 蚁群算法...
生成初始种群
计算个体
适应度
迭代次数
选择-复制
交叉
变异
生成子代
输出满足个体
1.二进制编码
2.定义适应度函数

## Slide 20: 二元、三元系合金形成焓数据（无对应关系）
数据预
处理
遗传算法
结果
ni | co | al | ΔH J/mol
0.9 | 0.1 | 0 | -420.0665152
0.75 | 0.25 | 0 | -687.5164096
0.5 | 0.5 | 0 | -599.6168825
0.4286 | 0.5714 | 0 | -558.2
0.3333 | 0.6667 | 0 | -370.6
0.25 | 0.75 | 0 | -226.6645827
0.1111 | 0.8889 | 0 | 4.533
0.1 | 0.9 | 0 | 15.50859514
0 | 0.1 | 0.9 | -7502.712744
0 | 0.1111 | 0.8889 | -9975
0 | 0.25 | 0.75 | -18507.41507
0 | 0.3 | 0.7 | -21211.62769
0 | 0.5 | 0.5 | -25007.88074
0 | 0.7 | 0.3 | -20444.86568
0 | 0.75 | 0.25 | -18113.20907
0 | 0.9 | 0.1 | -8332.664144
0.1 | 0 | 0.9 | -8740.662862
0.1111 | 0 | 0.8889 | -10563
0.25 | 0 | 0.75 | -23270.54275
0.3333 | 0 | 0.6667 | -32794.000
0.5 | 0 | 0.5 | -40921.15156
0.6667 | 0 | 0.3333 | -38120
0.75 | 0 | 0.25 | -34438.41269
0.9 | 0 | 0.1 | -15965.87484
0.1 | 0.1 | 0.8 | -16926.82401
0.1 | 0.8 | 0.1 | -9024.563008
0.2 | 0.4 | 0.4 | -28321.95841
0.3 | 0.3 | 0.4 | -31040.66822
0.3 | 0.4 | 0.3 | -26143.7737
0.4 | 0.2 | 0.4 | -34129.38681
0.4 | 0.3 | 0.3 | -28492.72263
0.4 | 0.4 | 0.2 | -20794.19072
0.8 | 0.1 | 0.1 | -15079.42593
0.25 | 0.25 | 0.5 | -31970.5009
0.5 | 0.25 | 0.25 | -27073.47677
NiCo
二元系
CoAl
二元系
NiAl
二元系
问题描述
x1 | 1-x1 | 0 | y1
0 | x2 | 1-x2 | y2
x3 | 0 | 1-x3 | y3
寻找二元和三元系的对应关系
NiAlCo
三元系
x4 | x5 | 1-x4-x5 | y4
一条NiCo二元系记录
一条CoAl二元系记录
一条NiAl二元系记录
一条NiAlCo三元系记录

## Slide 21: 工作汇报1（材料计算）
γ‘相中各合金元素的质量分数 |  |  |  |  |  |  | 
Ni | Re | Co | Al | W | Mo | Cr | Ta
72.1 | 2 | 1.4 | 7.3 | 3.5 | 0.2 | 1.1 | 12.4
54.3 | 7.6 | 16.2 | 4.3 | 8 | 2.7 | 4.1 | 2.7
61.1 | 8.2 | 8.6 | 4 | 7.9 | 4.1 | 4.3 | 1.9
62.1 | 7.9 | 8.3 | 3.9 | 7.6 | 4 | 4.2 | 4
64.1 | 7.2 | 7.8 | 4 | 7.2 | 3.8 | 3.9 | 2.2
70.2 | 1.2 | 2.4 | 7.6 | 3.1 | 1.2 | 1.2 | 13
71.4 | 1.7 | 2.6 | 7.9 | 3.1 | 1.4 | 1.3 | 10.4
59.4 | 8.2 | 8.4 | 3.7 | 7.9 | 5.6 | 4.3 | 1.8
γ相中各合金元素的质量分数 |  |  |  |  |  | 
Ni | Re | Co | Al | W | Mo | Cr
67.4 | 10.6 | 4.9 | 3.8 | 6.8 | 0.6 | 3.1
68.5 | 1.1 | 5.8 | 8.5 | 3 | 1 | 1.3
71.1 | 1.5 | 3.1 | 8 | 3.8 | 1.6 | 1.4
71.4 | 1.4 | 3 | 8 | 7.6 | 4 | 4.2
71.7 | 1.3 | 2.6 | 7.8 | 3.5 | 1.5 | 1.3
59.5 | 8.4 | 9 | 3.5 | 8.2 | 4.5 | 4.4
6.2 | 49.9 | 3.3 | 0.01 | 34.3 | 4.5 | 1.5
70.9 | 1.4 | 3.1 | 7.9 | 3.6 | 2.1 | 1.4
γ'相的体积分数 | γ相的体积分数
Vγ' | Vγ
55.27 | 44.73
57.97 | 42.03
49.29 | 50.72
51.84 | 48.16
56.28 | 43.72
53.02 | 46.98
46.06 | 53.94
49.2 | 50.8
各元素的质量分数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ni | Re | Co | Al | W | Mo | Cr | Ta | T2（。c） | P
69.9 | 6 | 3 | 5.7 | 5 | 0.4 | 2 | 8 | 1100 | 137
60 | 5 | 12 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1100 | 137
66 | 4.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 2.9 | 2.9 | 5.6 | 1100 | 137
66.4 | 4.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 2.9 | 2.9 | 5.5 | 1100 | 137
67.3 | 4.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 2.8 | 2.8 | 5.6 | 1100 | 137
65 | 4.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 2.8 | 2.8 | 7.9 | 1100 | 137
65.1 | 6.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 2.8 | 2.8 | 5.6 | 1100 | 137
65.3 | 4.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 3.9 | 2.9 | 5.6 | 1100 | 137
？
输出
材料计算方法
晶格常数 | 晶格常数 | 晶格错配度
aγ' | aγ | δ计算
4.2992 | 4.51015 | -0.0478923
4.1146 | 4.4842 | -0.08596548
4.1134 | 4.45595 | -0.07994772
4.203 | 4.2247 | -0.00514968
4.0788 | 3.804 | 0.06972142
4.3176 | 4.6832 | -0.224782624
4.2018 | 7.84675 | -0.60504376
4.1368 | 4.47495 | -0.07853224
Vegard系数
输入
衍生描述因子
晶格错配度 | 公式计算的晶格错配度
δ | δ计算
-0.11 | -0.0478923
-0.15 | -0.08596548
-0.2 | -0.07994772
-0.19 | -0.00514968
-0.09 | 0.06972142
-0.04 | -0.224782624
-0.27 | -0.60504376
-0.31 | -0.07853224

## Slide 22: 工作汇报2（机器学习建模）
样本构造
各元素的质量分数 |  |  |  |  |  |  |  | γ'相的体积分数 | γ相的体积分数 | 晶格错配度
Ni | Re | Co | Al | W | Mo | Cr | Ta | Vγ' | Vγ | δ
69.9 | 6 | 3 | 5.7 | 5 | 0.4 | 2 | 8 | 55.27 | 44.73 | -0.11
60 | 5 | 12 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 57.97 | 42.03 | -0.15
66 | 4.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 2.9 | 2.9 | 5.6 | 49.29 | 50.72 | -0.2
66.4 | 4.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 2.9 | 2.9 | 5.5 | 51.84 | 48.16 | -0.19
67.3 | 4.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 2.8 | 2.8 | 5.6 | 56.28 | 43.72 | -0.09
65 | 4.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 2.8 | 2.8 | 7.9 | 53.02 | 46.98 | -0.04
65.1 | 6.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 2.8 | 2.8 | 5.6 | 46.06 | 53.94 | -0.27
65.3 | 4.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 3.9 | 2.9 | 5.6 | 49.2 | 50.8 | -0.31
？
机器学习方法
数据建模
各元素的质量分数 |  |  |  |  |  |  |  | γ‘相 | γ相 | 晶格错配度 | 晶格错配度
Ni | Re | Co | Al | W | Mo | Cr | Ta | Vγ' | Vγ | δ | δ模型 预测
69.9 | 6 | 3 | 5.7 | 5 | 0.4 | 2 | 8 | 55.27 | 44.73 | -0.11 | -0.116
60 | 5 | 12 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 57.97 | 42.03 | -0.15 | -0.147
66 | 4.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 2.9 | 2.9 | 5.6 | 49.29 | 50.72 | -0.2 | -0.246
66.4 | 4.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 2.9 | 2.9 | 5.5 | 51.84 | 48.16 | -0.19 | -0.174
67.3 | 4.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 2.8 | 2.8 | 5.6 | 56.28 | 43.72 | -0.09 | -0.113
65 | 4.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 2.8 | 2.8 | 7.9 | 53.02 | 46.98 | -0.04 | -0.136
65.1 | 6.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 2.8 | 2.8 | 5.6 | 46.06 | 53.94 | -0.27 | -0.207
65.3 | 4.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 3.9 | 2.9 | 5.6 | 49.2 | 50.8 | -0.31 | -0.21
结果比较
Chart: 晶格错配度比较
δ真实值 | -0.11 | -0.15 | -0.2 | -0.19 | -0.09 | -0.04 | -0.27 | -0.31
δ预测 | -0.116 | -0.147 | -0.246 | -0.174 | -0.113 | -0.136 | -0.207 | -0.21
Chart: 晶格错配度比较
δ真实值 | -0.11 | -0.15 | -0.2 | -0.19 | -0.09 | -0.04 | -0.27 | -0.31
δ预测 | -0.116 | -0.147 | -0.246 | -0.174 | -0.113 | -0.136 | -0.207 | -0.21
δ计算 | -0.047892 | -0.085965 | -0.079948 | -0.0051497 | 0.069721 | -0.22478 | -0.60504 | -0.078532

## Slide 23: 工作汇报3（机器学习建模）
样本构造
各元素的质量分数 |  |  |  |  |  |  |  | γ'相体积分数 | γ相体积分数 | 计算的晶格错配度
Ni | Re | Co | Al | W | Mo | Cr | Ta | Vγ' | Vγ | δ计算
69.9 | 6 | 3 | 5.7 | 5 | 0.4 | 2 | 8 | 55.27 | 44.73 | -0.0478923
60 | 5 | 12 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 57.97 | 42.03 | -0.08596548
66 | 4.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 2.9 | 2.9 | 5.6 | 49.29 | 50.72 | -0.07994772
66.4 | 4.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 2.9 | 2.9 | 5.5 | 51.84 | 48.16 | -0.00514968
67.3 | 4.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 2.8 | 2.8 | 5.6 | 56.28 | 43.72 | 0.06972142
65 | 4.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 2.8 | 2.8 | 7.9 | 53.02 | 46.98 | -0.224782624
65.1 | 6.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 2.8 | 2.8 | 5.6 | 46.06 | 53.94 | -0.60504376
65.3 | 4.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 3.9 | 2.9 | 5.6 | 49.2 | 50.8 | -0.07853224
？
机器学习方法
数据建模
各元素的质量分数 |  |  |  |  |  |  |  | γ‘相体积分数 | γ相体积分数 | 公式计算的晶格错配度 | 晶格错配度(RF)
Ni | Re | Co | Al | W | Mo | Cr | Ta | Vγ' | Vγ | δ计算 | δ预测
69.9 | 6 | 3 | 5.7 | 5 | 0.4 | 2 | 8 | 55.27 | 44.73 | -0.0478923 | -0.101675
60 | 5 | 12 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 57.97 | 42.03 | -0.08596548 | -0.1003265
66 | 4.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 2.9 | 2.9 | 5.6 | 49.29 | 50.72 | -0.07994772 | -0.07119398
66.4 | 4.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 2.9 | 2.9 | 5.5 | 51.84 | 48.16 | -0.00514968 | -0.07952308
67.3 | 4.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 2.8 | 2.8 | 5.6 | 56.28 | 43.72 | 0.06972142 | -0.14120371
65 | 4.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 2.8 | 2.8 | 7.9 | 53.02 | 46.98 | -0.224782624 | -0.06603704
65.1 | 6.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 2.8 | 2.8 | 5.6 | 46.06 | 53.94 | -0.60504376 | -0.163
65.3 | 4.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 3.9 | 2.9 | 5.6 | 49.2 | 50.8 | -0.07853224 | -0.08757119
结果比较
Chart: 晶格错配度比较
δ计算 | -0.047892 | -0.085965 | -0.079948 | -0.0051497 | 0.069721 | -0.22478 | -0.60504 | -0.078532
δ预测' | -0.10168 | -0.10033 | -0.071194 | -0.079523 | -0.1412 | -0.066037 | -0.163 | -0.087571

## Slide 24: 当前存在的问题与对策
数据的质与量问题并存
如何进行数据整合和深度挖掘
蠕变数据的杂乱性(体系多、制造工艺不同等)、缺失性、缺精度性、数据来源的不稳定性都会导致最后预测的结果出现偏差，所以一方面需要专家经验的引入，另一方面希望能有一些完整统一的数据
收集到的蠕变数据的只有宏观属性，缺少微观描述因子，从而难以形成跨层次、多尺度研究，所以需要从理论层面从已有的宏观数据计算出微观描述因子
由于蠕变数据难以获取，建立一个完整、统一的蠕变数据库难度较大，所以需要一个稳定统一的数据来源
49篇文献从原子层面和能量学角度(微观)，通过理论计算研究合金的占位与相分配、位错、扩散等因素对合金蠕变性能、力学性能的影响，可通过整合文献中的这些微观描述因子来完善我们自己的蠕变数据库。
49篇文献中所给出的计算方法(第一性原理计算、分子动力学方法等)能够计算出影响蠕变性能的微观描述因子,但本团队对其计算方法的进一步理解需要专家的指导。
若引入第一性原理来增加新的微观的描述因子，算出的结果和真实的数据会存在一定的偏差，所以需要专家来给出处理这些偏差的意见。
有关蠕变解析式的文献中涉及到大量跨层次、多尺度的微观参量，可能有助于我们从多层次、多角度去研究和挖掘各个参量与蠕变性能之间的关联关系，但理解和应用这些参量需要专家的意见和反馈。
Notes: 缺失性: 值缺失的属性太多，关于时效处理的部分的缺失填补是个大问题
缺精度性：来源于图片的信息的数据有一定的偏差(不可避免的误差)
来源的不稳定性: 数据来源是不同研究者不同的研究成果，体系不同，方法不同，工艺细节不同，所以样本样本之间的差异性很大，稳定性很存在一定的问题。

## Slide 25: 工作进展总览
工作总结
数据采集与存储
机器学习/数据挖掘算法研究
基于机器学习的预测
平台建设
工作一
工作二
工作三
工作四
Notes: 这一页ppt进行修改，以“材料机器学习的基本步骤”来串我们已做的工作
取向、熔炼等多种因素会影响蠕变性能

## Slide 26: 平台总体架构
高温合金机器学习平台
数据管理
基础数据管理
数据
质量管理
数据
权限管理
数据采集
49篇文献数据
蠕变性能数据数据
扩散数据
...
数据存储
关系型数据库
非关系型数据库
分布式文件系统HDFS
用户管理
权限管理
安全管理
存储安全
权限控制
数据加密
平台服务
传统B/S架构
算
法
库
基本算法库
分类
SVM
kNN
决策树
贝叶斯
回归
Logistic
Lasso
Ridage
...
聚类
Kmeans
层次聚类
Som
FCM
第三方算法库
Spark机器学习库
用户上传算法
关联规则
Apriori
FP-growth
Eclat
...
高通量并发式计算平台
数据上传
算法分析
可视化分析
规则抽取
用户信息管理
计算数据
...
...
注册管理
操作日志管理
隐私保护

## Slide 27: 平台的开发环境和运行环境
硬件名称 | 基本需求 | 建议与基本描述
CPU | 频率在2G Hz 、4核 | 安装64位Windows7需要更高CPU支持，并为了支持并行计算，需要4核以上的CPU
内存 | 2GB | 为了支持并行计算，推荐4GB及以上
硬盘 | 16GB | 安装64位Windows7需要至少20GB及以上硬盘可用空间
显卡 | GTX1050 | 深度学习算法需要调用计算性能更好的显卡
其他设备 | DVD R/W驱动器 | 
 | 高速网络带宽 | 并发计算需要至少10M的网络带宽
运行环境
开发环境
软件/算法名称 | 版本 | 描述
IDEA | Idea 2017 | 平台集成开发环境(IDE)
Java | JDK 1.8 | 网页平台后台开发语言
Python | Python 3.5 | 机器学习算法编程语言
MongoDB | Mongo 2.0 | 用于存储高温合金各项数据的非关系数据库
MySql | 社区版 | 用于存储网页用户信息的关系性数据库
elasticsearch | 5.4.0 | 具有多用户能力的全文搜索引擎
Reactjs |  | 搜索引擎用户界面构建框架

## Slide 28: 平台展示
平台首页

## Slide 29: 平台展示
首页数据搜索功能展示

## Slide 30: 平台展示（数据上传）

## Slide 31: 平台展示
基于主动学习的多层级交互式特征分析

## Slide 32: 平台展示（特征筛结果展示）
稀疏性分析
相关性分析
冗余性分析
特征组合与降维

## Slide 33: 平台展示（机器学习算法分析）

## Slide 34: 内容索引
1.整体工作计划
2. .2017年度工作进展
3.2018年度研究计划

## Slide 35: 进度计划表
年度 | 任务 | 考核指标 | 成果形式
2017年7月-2018年6月 | 收集与存储已有镍基单晶高温合金材料计算数据；开发主动学习的多层级交互式特征选择方法，定性定量分析各种因素对性能的影响程度 | 实践机器学习及数据挖掘方法，为提取“数据关联”规律作准备 | 提出一份提取已知单晶高温合金中的数据关联规律的初步报告
2018年1月-2019年6月 | 使用机器学习方法挖掘高温合金数据，根据不同的学习目标自适应地构造出多种学习器混合预测模型，提高对性能的预测精度。 | 开展以机器学习及数据挖掘为重点的数据关联分析 | 研发相关数据分析软件
2019年7月-2020年6月 | 基于数据关联分析计算，提取规律构建高通量并发式计算数据分析与管理软件 | 重点为发展机器学习及数据挖掘方法提出数据关联规律 | 研究报告及计算软件
2020年1月-2020年12月 | 研究基于规则抽取的可解释性方法，将机器学习学到的结果转为易于理解的if-then-else规则，提高预测方法的可解释性 | 发展机器学习方法用于解析关联分析 | 研究报告或论文
任务6:单晶高温合金中化学组元及结构关联方式，提取合金成分设计规律、数据关联分析、数据特征组合及处理模式集成分析及数据筛选与判据

## Slide 36: 当前存在的问题与对策
数据的质与量问题并存
如何进行数据整合和深度挖掘
蠕变数据的杂乱性(体系多、制造工艺不同等)、缺失性、缺精度性、数据来源的不稳定性都会导致最后预测的结果出现偏差，所以一方面需要专家经验的引入，另一方面希望能有一些完整统一的数据
收集到的蠕变数据的只有宏观属性，缺少微观描述因子，从而难以形成跨层次、多尺度研究，所以需要从理论层面从已有的宏观数据计算出微观描述因子
由于蠕变数据难以获取，建立一个完整、统一的蠕变数据库难度较大，所以需要一个稳定统一的数据来源
49篇文献从原子层面和能量学角度(微观)，通过理论计算研究合金的占位与相分配、位错、扩散等因素对合金蠕变性能、力学性能的影响，可通过整合文献中的这些微观描述因子来完善我们自己的蠕变数据库。
49篇文献中所给出的计算方法(第一性原理计算、分子动力学方法等)能够计算出影响蠕变性能的微观描述因子,但本团队对其计算方法的进一步理解需要专家的指导。
若引入第一性原理来增加新的微观的描述因子，算出的结果和真实的数据会存在一定的偏差，所以需要专家来给出处理这些偏差的意见。
有关蠕变解析式的文献中涉及到大量跨层次、多尺度的微观参量，可能有助于我们从多层次、多角度去研究和挖掘各个参量与蠕变性能之间的关联关系，但理解和应用这些参量需要专家的意见和反馈。
Notes: 缺失性: 值缺失的属性太多，关于时效处理的部分的缺失填补是个大问题
缺精度性：来源于图片的信息的数据有一定的偏差(不可避免的误差)
来源的不稳定性: 数据来源是不同研究者不同的研究成果，体系不同，方法不同，工艺细节不同，所以样本样本之间的差异性很大，稳定性很存在一定的问题。

## Slide 37: 后期工作计划
数据
1、结合专家经验对已拥有的蠕变数据和高温合金数据进行适宜的处理(空缺值填补、合法值检查等);
2、基于已有的蠕变解析式文献，进一步挖掘和学习跨层次、跨尺度材料微观-介观-宏观因素之间的数据关联规律和因果关系;
蠕变与49篇文献的结合
1、进一步挖掘49篇文献中的知识，引入其中的计算方法计算出新的可利用参量;
2、基于王院士49篇文献与其他相关文献的数据，建立自己的蠕变数据库;
算法和平台
1、机器学习中大部分常用算法基本已实现，之后将对算法集成化和并行化，提高算法的效率和预测准确率;
2、平台集成到张武老师的高通量并发计算平台中;

## Slide 38
谢谢！