## Slide 1: 基于机器学习的 镍基单晶高温合金材料 数据分析方法研究
上海大学 刘悦、施思齐、鲁晓刚等
2018年9月28日星期五

## Slide 2: 内容索引
1.整体工作计划
2.最新工作进展
3.未来工作计划

## Slide 3: 内容索引
1.整体工作计划
2.最新工作进展
3.未来工作计划

## Slide 4: 进度计划表
年度 | 任务 | 考核指标 | 成果形式
2017年7月-2018年6月 | 收集与存储已有镍基单晶高温合金材料计算数据；开发主动学习的多层级交互式特征选择方法，定性定量分析各种因素对性能的影响程度 | 实践机器学习及数据挖掘方法，为提取“数据关联”规律作准备 | 提出一份提取已知单晶高温合金中的数据关联规律的初步报告
2018年1月-2019年6月 | 使用机器学习方法挖掘高温合金数据，根据不同的学习目标自适应地构造出多种学习器混合预测模型，提高对性能的预测精度 | 开展以机器学习及数据挖掘为重点的数据关联分析 | 研发相关数据分析软件
2019年7月-2020年6月 | 基于数据关联分析计算，提取规律构建高通量并发式计算数据分析与管理软件 | 重点为发展机器学习及数据挖掘方法提出数据关联规律 | 研究报告及计算软件
2020年1月-2020年12月 | 研究基于规则抽取的可解释性方法，将机器学习学到的结果转为易于理解的if-then-else规则，提高预测方法的可解释性 | 发展机器学习方法用于解析关联分析 | 研究报告或论文
任务6:单晶高温合金中化学组元及结构关联方式，提取合金成分设计规律、数据关联分析、数据特征组合及处理模式集成分析及数据筛选与判据

## Slide 5: 工作总览
蠕变数据
49篇文献
数据
平台的建设
数据采集
算法研究
实际应用
分类
特征
分析
回归
蠕变性能预测
其他
数据存储
算法调用以及可视化
应用
聚类
集成学习
……
国际高温合金会议数据

## Slide 6: 内容索引
1.整体工作计划
2.最新工作进展
3.未来工作计划

## Slide 7: 工作进展总览
工作总结
数据采集和存储
数据驱动的机器学习/数据挖掘算法研究
平台研发
面向高温合金的机器学习方法及其应用
性能预测方法研究
基于聚类的最优回归集成学习方法
在蠕变数据中的应用
基于主动学习的多层级交互式特征分析方法
蠕变新属性计算
在蠕变新数据中的应用
工作一
工作二
工作三
工作四
Notes: 这一页ppt进行修改，以“材料机器学习的基本步骤”来串我们已做的工作
取向、熔炼等多种因素会影响蠕变性能

## Slide 8: 49篇文献精读与数据采集与存储
49篇文献精读
表结构数据分类与分析
数据分类
Nosql数据库
Sql数据库
数据存储

## Slide 9: 国际高温合金会议文献数据概况
我们通过北京科技大学尹海清老师的国家材料数据共享平台获得了四年一届国际高温合金会议文献中的所有数据，并在我们的平台中进行了存储，经过数据清洗、数据预处理后，目前已获得高温合金数据12382条。
性能分类 | 数量
力学性能 | 7433条
蠕变性能 | 3310条
物理性能 | 536条
热学性能 | 413条
化学性能 | 597条
其他 | 93条
总计 | 12382条
Notes: 缺失性: 值缺失的属性太多，关于时效处理的部分的缺失填补是个大问题
缺精度性：来源于图片的信息的数据有一定的偏差(不可避免的误差)
来源的不稳定性: 数据来源是不同研究者不同的研究成果，体系不同，方法不同，工艺细节不同，所以样本样本之间的差异性很大，稳定性很存在一定的问题。

## Slide 10: 工作进展总览
工作总结
数据采集和存储
数据驱动的机器学习/数据挖掘算法研究
平台研发
面向高温合金的机器学习方法及其应用
性能预测方法研究
基于聚类的最优回归集成学习方法
在蠕变数据中的应用
基于主动学习的多层级交互式特征分析方法
蠕变新属性计算
在蠕变新数据中的应用
工作一
工作二
工作三
工作四
Notes: 这一页ppt进行修改，以“材料机器学习的基本步骤”来串我们已做的工作
取向、熔炼等多种因素会影响蠕变性能

## Slide 11: 算法研究与实现
1
算法规范制定
2
算法库设计与实现
3
数据驱动的机器学习算法设计与实现

## Slide 12: 1. 算法规范
命名标准化
注释规范化
编码统一化
  包命名
  类、编译单元命名
  成员函数命名
  字段、属性命名
  局部变量命名
  包的注释
  类的注释
  成员函数的注释
  局部变量注释
  成员函数参数注释
  存储成员函数的标准
  字段属性标准
  类成分标准
  局部变量标准
标准API
可读性增强
可用性增强
可完善性增强

## Slide 13: 2. 机器学习算法库
回归
多项式回归
分类
支持向量机
最邻近分类
聚类
K均值聚类
CLARANS聚类
优化
岭回归
Lasso回归
贝叶斯回归
Logistic回归
主成分回归
支持向量回归（SVR）
最邻近回归
神经网络回归
...
贝叶斯分类
决策树分类
随机森林分类
神经网络分类
CURE聚类
DBSCAN聚类
BIRCH聚类
CLIQUE聚类
...
GMM/FCM聚类
粒子群优化
蚁群算法
遗传算法
梯度下降法
牛顿多项式法
...
特征降维
主成分分析（PCA）
因子分析（FA）
奇异值分解（SVD）
方差分数
卡方检验
皮尔逊相关系数
最大信息系数
信息增益
互信息
Lasso/Ridge回归
随机森林
...
Kmodels聚类
SOM
PCCA聚类
DIANA/AGNES聚类
...
高斯过程回归
弹性网络回归
Adaboost回归
算法jar包
算法类
算法接口说明
算法分类
算法库

## Slide 14: 2. 机器学习算法库
算法分类树
算法分类树对现有的、基础的机器学习算法，包括无监督学习（聚类、特征降维）、有监督学习（分类和回归）进行了系统分类和逻辑层次表达，该分类树综合考虑了算法本身的特性以及算法使用用户的需求，让材料领域等非计算机专家能对机器学习已有的算法有初步的认识和了解。
存在问题：算法分类树虽然直观清晰地展示了各种机器学习算法的分类情况以及其应用场景，但并没有给出各种算法的具体实现流程，因此我们接下来提出了数据驱动的机器学习算法实现流程。

## Slide 15: 数据驱动的数据挖掘/机器学习算法研究 ——非自动式
非自动化机器学习算法:
用户选择数据、算法，系统执行算法并展示实验结果。
15
Notes: 继续设计和实现数据驱动的自动化、半自动化、交互式的机器学习/数据挖掘算法，有效分析并构建合金属性与性能之间的关系模型，从而预测合金的性能；

## Slide 16: 数据驱动的数据挖掘/机器学习算法 ——半自动化（模板）流水线
为用户提供算法模板，根据用户选择的模板类型为用户自动生成相应的模板流水线，在用户选择需要处理的科学数据后，对该数据进行自动化处理。
用户选择处理的科学数据
自动生成模板流水线
自动处理流水线
结果可视化

## Slide 17: 数据驱动的数据挖掘/机器学习算法 ——全自动化

## Slide 18: 工作进展总览
工作总结
数据采集和存储
数据驱动的机器学习/数据挖掘算法研究
平台研发
面向高温合金的机器学习方法及其应用
性能预测方法研究
基于聚类的最优回归集成学习方法
在蠕变数据中的应用
基于主动学习的多层级交互式特征分析方法
蠕变新属性计算
在蠕变新数据中的应用
工作一
工作二
工作三
工作四
Notes: 这一页ppt进行修改，以“材料机器学习的基本步骤”来串我们已做的工作
取向、熔炼等多种因素会影响蠕变性能

## Slide 19: 基于聚类的最优回归集成学习方法
RF SVR GPR
选择最优回归模型
K-means聚类
BestM_1
解决方案：基于聚类的最优回归集成学习模型
BestM_2
BestM_n
学习
样本
问题描述：
材料数据通常呈现小样本、高维度和分布不均匀的特点，综合样本物理背景的复杂性，所以难以找到一种单一的模型对高维且具有一定物理复杂性背景的小样本进行建模。
….
….
cluster_1
cluster_2
cluster_n
把样本投射到特征空间并利用聚类的方法把样本划分为不同的簇，簇内样本的特性相似、簇间样本的特性不同
针对不同的簇，依据预测精度选择最优的回归模型
异构集成
输入样本
Notes: (如合金的屈服极限，在大于此极限的外力作用之下，合金将会产生永久变形，小于这个的，合金还会恢复原来的样子)

## Slide 20: 基于聚类的最优回归集成学习方法预测蠕变寿命 —蠕变数据搜集
外文文献
（39篇）
Web of science
Google学术
中文文献
（18篇）
百度学术
知网
专利
（21篇）
Google patent
文献中引用的专利
图片数据
(描点工具getdata)
文本中的数据
表格数据
主要数据
编号 | 作者 | 所属机构 | 中文名
US5888451A | Maxim KonterMichael NewnhamChristoph Tonnes | ABB Research Ltd | ABB研究有限公司(瑞士)
US4885216A | Subhash K. Naik | Avco Corp | 阿夫科公司(美国)
US5399313A | Earl W. RossCarl S. WukusickWarren T. King | General Electric Co | 通用电气公司(美国)
US5100484A | Carl S. WukusickLeo Buchakjian, Jr.Ramgopal Darolia | General Electric Co | 通用电气公司(美国)
US006051083A | Hideki Tamaki | Hitachi Metals | 日立金属(日本)
US4765850A | Frederick A. Schweizer | Honeywell International Inc | 霍尼韦尔国际公司(德国)
US5077004A | Frederick A. SchweizerXuan Nguyen-Dinh | Honeywell International Inc | 霍尼韦尔国际公司(德国)
US4207098A | Stuart W. Shaw | Huntington Alloys Corp | 亨廷顿合金公司(英国)
US5925198A | Niranjan Das | India Defence Ministry of Research and Development Organization | 印度国防部研究与发展组织(印度)
US4707192A | Michio YamazakiToshihiro YamagataHiroshi Harada | National Research Institute for Metals | 国家金属研究所(日本)
US4629521A | Gernant E. MaurerWilliam J. BoeschJean M. Theret | Special Metals Corp | 特种金属公司(美国)
US4209348A | David N. DuhlWalter E. Olson | United Technologies Corp | 联合技术公司(美国)
US4222794A | Frederick A. SchweizerDavid N. Duhl | United Technologies Corp | 联合技术公司(美国)
US4371404A | David N. DuhlXuan Nguyen-Dinh | United Technologies Corp | 联合技术公司(美国)
US4719080A80A | David N. DuhlAlan D. Cetel | United Technologies Corp | 联合技术公司(美国)
US4908183A | Stephen ChinDavid N. Duhl | United Technologies Corp | 联合技术公司(美国)
Notes: 这里一共有57篇论文，包括外文39篇，中文文献18篇，但有的论文还有待筛查，可能会被删掉
要从这文献中提取三类数据
文献信息：数据的可溯源
表格数据：通过阅读文献内容可以筛选出可以训练的有关数据
图片信息：部分数据需通过描点得出，最后转换成表格数据
专利中有很多完整的信息

## Slide 21
样本构造
空缺值补全
数据变换
删除重要空缺数据
归一化处理数据
目标属性和条件属性的集成
数据清洗
数据预处理
2.删除热处理空缺样本
2.成分值空缺补零
2.删除条件属性一致决策属性不同的数据
3.条件属性最大最小归一化数据
样本数量 | 276条
成分维度 | 14维
热处理维度 | 6维
条件维度 | 2维
目标属性 | 1维
最终样本
见下
样本数量 | 402条
成分维度 | 14维
热处理维度 | 6维
条件维度 | 2维
目标属性 | 3维
原始样本
成分:Ni, Re, Co, Al, Ti, W, Mo, Cr, Ta, C, B, Y, Nb, Hf
热处理: 固溶温度, 固溶时间, 时效1／2温度, 时效1／ 2时间
外部条件: 温度, 应力
目标属性:蠕变断裂寿命, 蠕变断裂应变, 到达指定应变时间
1.样本构造:条件属性为成分、热处理、条件，目标属性为蠕变断裂寿命
3.决策属性取对数归一化数据
2.元素为一个范围的值并相差5%以内的取中间值，相差大的删除
基于聚类的最优回归集成学习方法预测蠕变寿命 —数据预处理

## Slide 22
属性类别 | 成分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
属性字段 | Ni_wt | Re_wt | Co_wt | Al_wt | Ti_wt | W_wt | Mo_wt | Cr_wt | Ta_wt | C_wt | B_wt | Y_wt | Nb_wt | Hf_wt
属性单位 | 百分数 | 百分数 | 百分数 | 百分数 | 百分数 | 百分数 | 百分数 | 百分数 | 百分数 | 百分数 | 百分数 | 百分数 | 百分数 | 百分数
属性说明 | 镍 | 铼 | 钴 | 铝 | 钛 | 钨 | 钼 | 铬 | 钽 | 碳 | 硼 | 钇 | 铌 | 铪
样本个数 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276
均值 | 138.5 | 63.9966 | 2.8225 | 6.23221 | 5.57108 | 0.83626 | 5.60235 | 0.93949 | 6.76547 | 6.74739 | 0.02635 | 0.01300 | 0.00891 | 0.16978
方差 | 79.8185 | 3.29143 | 2.04570 | 3.12184 | 0.68482 | 1.15040 | 2.50888 | 0.82921 | 2.27107 | 2.12495 | 0.02869 | 0.01817 | 0.01404 | 0.39567
最小值 | 1 | 55.575 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25% | 69.75 | 61.7 | 1.43 | 4.5075 | 5.135 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
50% | 138.5 | 63.973 | 3 | 7.5 | 5.6 | 0.5 | 6 | 0.835 | 7 | 6.5 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0
75% | 207.25 | 65.488 | 3.5 | 8 | 6 | 1.5 | 6.6075 | 1.5 | 8 | 8.185 | 0.05 | 0.02425 | 0.015 | 0.025
最大值 | 276 | 77.26 | 7.5 | 12.4 | 7.5 | 5 | 18.6 | 4.21 | 11.73 | 12 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 2.59
skew | 0 | 0.83470 | 0.34530 | -0.6475 | -0.2572 | 1.59988 | 0.87979 | 0.90938 | -0.4774 | -0.2165 | 0.63698 | 1.25114 | 1.75283 | 2.96842
range | 275 | 21.685 | 7.5 | 12.4 | 3.35 | 5 | 18.6 | 4.21 | 11.13 | 12 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 2.59
属性类别 | 热处理 |  |  |  |  |  | 条件 |  | 蠕变
属性字段 | solution_treatment_time | 1st_step_aging_treatment_time | 2nd_step_aging_treatment_time | solution_treatment_temperature | 1st_step_aging_treatment_temperature | 2nd_step_aging_treatment_temperature | temperature | applied_Stress | creep_life
属性单位 | 摄氏度 | 小时 | 摄氏度 | 小时 | 摄氏度 | 小时 | 摄氏度 | 兆帕 | 小时
属性说明 | 固溶温度 | 固溶时间 | 时效1温度 | 时效1时间 | 时效2温度 | 时效2时间 | 温度 | 应力 | 蠕变断裂寿命
count | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276
均值 | 2.9167 | 4.014493 | 19.05797 | 1309.62 | 1123.43 | 899.801 | 1038.19 | 262.897 | 634.55
方差 | 0.9781 | 0.119727 | 3.841909 | 191.916 | 159.437 | 133.731 | 235.2 | 172.266 | 1135.6
最小值 | 2 | 4 | 16 | 1180 | 982 | 704 | 204 | 70 | 30
25% | 2 | 4 | 16 | 1270 | 1080 | 870 | 950 | 137.2 | 75.925
50% | 2 | 4 | 20 | 1307 | 1080 | 871 | 982 | 207 | 216.3
75% | 4 | 4 | 20 | 1307 | 1140 | 898 | 1093 | 276 | 526.25
最大值 | 5 | 5 | 32 | 2350 | 1975 | 1600 | 1800 | 759 | 6910
skew | 0.262 | 8.16941 | 2.17381 | 4.75598 | 4.98651 | 4.6115 | 1.32209 | 1.10827 | 3.0873
range | 3 | 1 | 16 | 1170 | 993 | 896 | 1596 | 689 | 6880
注：评价指标说明
25% 50% 75%分别为1/4位数、中位数和3/4位数
2.Re元素最小值为0，最大值为7.5，结合中位数3，可以得知样本包含了不同代的合金。
1.样本的数量为276，而维度缺有22维，所以它是一个高维的小样本。
3.根据各元素的最大值最小值和均值可以看出，所有元素的质量分数均无异常。
5.蠕变寿命最高为6910,最低为30，变化幅度为6880，而它的25%为75.9，75%分位为526.3，变化幅度为450.4远小于整体的变化幅度，说明它的样本主要分布在30到550之间，可以看出这个样本集合是不均衡的。
4.温度的范围变化幅度为1596℃，外部应力分布变化幅度为689MPa,条件变化幅度很大，而外部条件是影响蠕变寿命的重要因素。
基于聚类的最优回归集成学习方法预测蠕变寿命 —数据质量检测

## Slide 23: 基于聚类的最优回归集成学习方法预测蠕变寿命 —数据存在问题
数据的多体系问题
数据选自US5925198A
数据的多条件问题
数据的多体系问题：
从统计层面看我们收集的数据，可以看出Re的含量分布在0-7.5之间，收集的数据确实包含了不同代系的合金，如图，该篇专利中的数据有不含有Re的一代合金CMSX-2,还有3%Re的二代合金Rene N5和含有三代合金等。而不同代的合金蠕变属性差异很大。
在数据量小的情况下，不适合对所有体系合金统一建模。
数据的多条件问题：
如图DMS-3在低温(850)高应力(500)条件下蠕变寿命为3054小时，而在高温(1200)低应力(70)条件下蠕变寿命仅为261小时。可以看出外部条件对蠕变寿命的影响很大，而收集的数据中存在不同的条件(高温低应力、高温高应力、低温高应力等)。
在数据量小的情况下，不适合对所有条件的合金蠕变统一建模。

## Slide 24: 基于聚类的最优回归集成学习预测蠕变寿命 ---聚类的效果
RF SVR GPR
选择最优回归模型
多体系合金数据
聚类算法
BestM_1
基于聚类的最优回归集成学习模型
BestM_2
BestM_3
BestM_4
cluster_1
cluster_2
cluster_3
cluster_4
 | Re_wt | Co_wt | Al_wt | Ti_wt | W_wt | Mo_wt | Cr_wt | Ta_wt | C_wt | B_wt
聚类中心1 | 3.382979 | 7.5 | 6.302128 | 0.510638 | 3.468085 | 1.414894 | 5.765957 | 6.840426 | 0.004 | 0.05
聚类中心2 | 1.847353 | 1.664412 | 5.054118 | 0.045588 | 7.536765 | 0.937059 | 7.216765 | 8.56 | 0.067765 | 0.026471
聚类中心3 | 1.505 | 5.9925 | 5.545 | 0.44 | 6.77 | 0.8375 | 7.76 | 7.1225 | 3.05E-17 | -2.8E-18
聚类中心4 | 6.3 | 5.133333 | 5.338333 | 8.33E-16 | 6 | -1.2E-16 | 2.8 | 8.866667 | 2.44E-17 | -5.6E-18
聚类中心5 | -4.2E-16 | 3.571429 | 5 | 1.642857 | 6.285714 | -1.2E-16 | 9.714286 | 8.571429 | 0 | 0
聚类中心6 | 0 | 10 | 5 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1.433333 | 0.103333 | 0.015
聚类中心7 | 1.25E-15 | 5.977778 | 4.211111 | 3.507222 | 6.258333 | 1.226111 | 9.519444 | 4.578889 | 0.028611 | 0.001644
聚类中心8 | 3.353191 | 8.17234 | 6.003723 | 0.910638 | 4.38617 | 1.180851 | 7.202128 | 5.948936 | 0.043883 | 0.004165
 | Nb_wt | Hf_wt | S_s | 1_a_s | 2_a_ts | S_t | 1_a_s | 2_a_s | t | stress
聚类中心1 | 1.26E-16 | 0.179787 | 2 | 4 | 16 | 1307 | 1080 | 898 | 1022.021 | 266.6809
聚类中心2 | 1.078235 | 0.252353 | 4 | 4 | 20 | 1275 | 1080 | 871 | 1040 | 137.2
聚类中心3 | 5.39E-17 | 0.6225 | 3.85 | 4.2 | 21.8 | 1266.3 | 1088.95 | 828.675 | 1205.225 | 224.6415
聚类中心4 | 0.283333 | 0.116667 | 4 | 4 | 20 | 1180 | 1140 | 870 | 1050 | 193.3333
聚类中心5 | -1.8E-17 | 3.89E-17 | 4.571429 | 4 | 32 | 2350 | 1975 | 1600 | 1657.143 | 387.3857
聚类中心6 | 0 | 2 | 3.333333 | 4 | 32 | 1536 | 1377.333 | 1113.333 | 1256.5 | 262.2
聚类中心7 | 1.8E-17 | 0.1325 | 2.472222 | 4 | 17.88889 | 1273.861 | 1079.472 | 885.7778 | 836.9722 | 390.0417
聚类中心8 | 3.23E-16 | 0.159574 | 2 | 4 | 17.02128 | 1307.766 | 1096.596 | 890.8511 | 977.3191 | 288.4894
Re的含量区分了合金的体系
聚类划分出了不同的条件
聚类结果

## Slide 25
 | cluster_0 | cluster_1 | cluster_2 | cluster_3 | cluster_4 | cluster_5 | cluster_6 | cluster_7 | noCluster
样本数量 | 85 | 34 | 44 | 9 | 20 | 26 | 36 | 22 | 276
随机森林 | 0.0618228 | 0.036327 | 0.062012 | 0.122721 | 0.047645 | 0.09534 | 0.031056 | 0.158204 | 0.076207
支持向量 | 0.0768798 | 0.036327 | 0.066191 | 0.143715 | 0.06084 | 0.089363 | 0.049515 | 0.149752 | 0.087113
高斯过程 | 0.0685664 | 0.031109 | 0.067761 | 0.13199 | 0.050945 | 0.096139 | 0.085567 | 0.153316 | 0.078415
 | MAE
Cluster | 0.064618
noCluster | 0.076207
误差对比
实验结果
基于聚类的最优回归集成学习预测蠕变寿命 ---方法对比及结果分析
部分样本非聚类结果(MAE=0.088) |  |  | 
Real | Predict_n | AE_n | RE_n
4.70048 | 4.428126 | 0.272355 | 0.057942
4.728272 | 4.619413 | 0.10886 | 0.023023
4.730039 | 4.327803 | 0.402236 | 0.085039
4.738827 | 4.388802 | 0.350025 | 0.073863
4.740575 | 5.652942 | 0.91237 | 0.192459
4.749271 | 4.694555 | 0.054716 | 0.011521
4.779963 | 4.417884 | 0.36208 | 0.075749
4.780803 | 4.380474 | 0.400328 | 0.083737
4.785824 | 4.563072 | 0.222751 | 0.046544
4.799091 | 4.235677 | 0.563414 | 0.1174
4.840242 | 4.247004 | 0.593238 | 0.122564
4.896346 | 4.30728 | 0.589066 | 0.120307
4.964242 | 4.235865 | 0.728377 | 0.146725
部分样本聚类结果(MAE=0.076) |  |  |  | 
聚类类别 | Real | Predict_c | AE_c | RE_c
0 | 4.70048 | 4.548324 | 0.152157 | 0.03237
0 | 4.728272 | 4.467424 | 0.260849 | 0.055168
2 | 4.730039 | 4.329928 | 0.400112 | 0.084589
2 | 4.738827 | 4.82638 | 0.08755 | 0.018476
5 | 4.740575 | 4.254225 | 0.48635 | 0.102593
2 | 4.749271 | 4.391292 | 0.357978 | 0.075375
0 | 4.779963 | 4.435264 | 0.344699 | 0.072113
0 | 4.780803 | 4.404914 | 0.375889 | 0.078625
0 | 4.785824 | 4.301287 | 0.484536 | 0.101244
2 | 4.799091 | 4.351214 | 0.447877 | 0.093325
0 | 4.840242 | 4.026177 | 0.814065 | 0.168187
5 | 4.896346 | 5.28498 | 0.38863 | 0.079372
2 | 4.964242 | 4.803477 | 0.160765 | 0.032385
现有描述蠕变的因子只有宏观属性的成分、热处理和外部条件，除此之外影响蠕变的还有很多微观因素(如扩散、晶格常数和层错能等)。
定性定量刻画这些微、介观因素是关键。
Notes: 结论分析
1、优点
基于聚类的最优回归集成学习模型确实能够有效的提升整体的预测的准确度，证明了利用相适应的模型去描述不同体系的合金蠕变机制的思路具有更高的适用性。
2、缺点与展望
（1）虽然整体预测精度提升了，但存在个别的离群点在聚类的过程中和整体分离开，使得在预测离群点时精度偏低，所以在后面的工作中还需找到能有效地能检测出离群点的方法；
（2）依然存在例如cluster_7的预测精度相对较低，除了高维小样本的问题，还因为现有描述蠕变的因子只有宏观属性的成分、热处理和外部条件，除此之外影响蠕变的还有很多微观因素(如扩散、晶格常数和层错能等)，然而这样的数据难以通过文献或者专利而收集得到。

## Slide 26: 工作进展总览
工作总结
数据采集和存储
数据驱动的机器学习/数据挖掘算法研究
平台研发
面向高温合金的机器学习方法及其应用
性能预测方法研究
基于聚类的最优回归集成学习方法
在蠕变数据中的应用
基于主动学习的多层级交互式特征分析方法研究
蠕变新属性计算
在蠕变新数据中的应用
工作一
工作二
工作三
工作四
Notes: 这一页ppt进行修改，以“材料机器学习的基本步骤”来串我们已做的工作
取向、熔炼等多种因素会影响蠕变性能

## Slide 27: 新属性计算---新属性的来源
49篇文献数据总结
韩国文章蠕变公式
49篇文献
描述因子
韩国文献
晶格常数
层错能
热扩散系数
剪切模量
思路
计算方法
解决方案: 49篇文献从计算的角度研究镍基单晶高温合金的占位、位错扩散等，而这些都是影响蠕变的重要因素，而韩国文章提供了微观因素的计算方法，可以通过宏观数据计算晶格常数等微观描述因子，解决了缺少微观描述因子的问题。
问题描述
基于工作一的结果发现，单纯的从改进机器学习模型的角度以更好的描述蠕变性能(提升预测精度)是不够的，样本的质与量也是影响建模效果的关键因素之一。现有的样本中描述蠕变的主要是宏观方面的成分、热处理和外部条件。影响蠕变的还有很多微、介观因素(如扩散、晶格常数和层错能等)。对这些因素的定性定量刻画是关键。
Notes: 这样的数据难以通过文献或者专利收集得到。

## Slide 28: 新属性计算---新属性的构造过程
3.集成
公式计算数据
热力学方法计算数据
文献和专利数据
整合数据
宏观
数据
扩散系数, 层错能,晶格常数,
剪切模量
解析式
Thermo
Calc
相体积分数,
元素分配,
元素占位
宏观合金数据(成分、热处理和条件)
1.Thermo
calc
相摩尔分数、元素分配、占位
2.相关公式
扩散系数、晶格常数、层错能、剪切模量
新样本构建
3.集成
3.集成
部分公式
Thermo-calc计算数据
最优模型参数

## Slide 29: 新属性计算---基于新属性的蠕变预测
样本数量 | 266条
成分维度 | 14维
热处理维度 | 6维
条件维度 | 2维
计算新属性 | 5维
目标属性 | 1维
样本统计
基于聚类的最优回归集成学习
预测结果对比
 | 多尺度 | 宏观尺度 | 微观尺度
CORE | 0.0599 | 0.0521 | 0.1081
RF | 0.0722 | 0.0720 | 0.1115
SVR | 0.0729 | 0.0714 | 0.1651
GPR | 0.0751 | 0.0708 | 0.0982
结论:多尺度样本预测蠕变的精度和宏观属性样本预测精度相似，原因可能是相对于小样本，维度更高，导致得精度下降，所以有必要进行特征选择！
real life | ai | macro | micro
3.401 | 3.947 | 3.966 | 4.575
3.401 | 4.227 | 3.823 | 5.037
3.408 | 3.922 | 3.917 | 3.885
3.453 | 4.115 | 4.115 | 3.805
3.497 | 4.515 | 4.275 | 4.188
3.558 | 4.009 | 4.025 | 3.821
3.567 | 3.822 | 3.799 | 5.048
3.669 | 4.221 | 4.206 | 4.258
3.689 | 4.558 | 4.799 | 4.173
3.745 | 4.024 | 3.953 | 4.797
3.757 | 4.333 | 4.301 | 4.397
3.764 | 4.556 | 4.500 | 4.580
3.773 | 4.178 | 4.275 | 4.463
3.780 | 4.208 | 4.063 | 4.110
3.786 | 4.108 | 4.271 | 4.251
3.795 | 4.056 | 4.300 | 4.184
3.818 | 4.116 | 4.305 | 3.679
3.829 | 4.270 | 4.279 | 4.136
3.835 | 4.086 | 4.001 | 4.474
3.852 | 4.468 | 4.485 | 4.242
3.863 | 4.378 | 4.283 | 4.505
3.886 | 3.801 | 3.750 | 4.090
3.894 | 3.970 | 3.976 | 3.975
3.912 | 4.578 | 4.498 | 4.278
3.940 | 3.937 | 3.910 | 3.972

## Slide 30: 基于主动学习的多层级交互式特征分析方法
机器学习模型验证
专家经验
特征分析算法
蠕变性能
成分
应力
晶格错配度
温度
其他
属性与性能之间的因果关系
属性与属性之间的关联关系
关联和因果分析
问题描述：目前的特征选择算法选择特征时存在不稳定性，可能会剔除专家认为很关键的特征给剔除掉，这一方面可能会影响材料领域专家对新属性的计算；另一方面也可能降低机器模型的预测精度。因此在进行特征选择时，需要综合考虑领域专家经验、机器学习模型的预测精度等因素，协同完成特征分析。
专家经验的
表示与
融入方法
模型选择和
多目标评价函数确定
阈值与筛选条件的自动学习
特征重要性集成学习
多层级交互式特征分析方法集成了多领域专家的知识和经验，并对特征分析得到的结果采用机器学习模型进行验证。算法、模型验证、领域专家经验三者共同保证筛选特征子集的质量。该方法在获得最优特征子集的同时，也能有效的分析属性与属性之间的关联关系，属性与性能之间的因果关系。

## Slide 31: 多层级特征分析方法在蠕变性能数据中的应用
稀疏属性分析
相关属性分析
冗余属性分析
蠕变性能数据
稀疏属性
稀疏属性
不相关属性
不相关属性
冗余属性
冗余属性
最优蠕变性能
数据子集
多层级特征分析方法过程
相关性分析图
特征分析结果可视化
稀疏性分析图
冗余性分析图
属性稀疏值
属性方差值
条件属性相关系数
样本数量 | 266条
成分维度 | 14维
热处理维度 | 6维
条件维度 | 2维
计算新属性 | 5维
决策属性 | 1维
蠕变性能数据
特征重要度
成分:Ni, Re, Co, Al, Ti, W, Mo, Cr, Ta, C, B, Y, Nb, Hf
热处理: 固溶温度, 固溶时间, 时效1 2温度, 时效1 2时间
条件: 外部温度, 外部应力
计算新属性:相摩尔分数, 层错能, 晶格常数, 剪切模量, 扩散系数
目标属性:蠕变断裂寿命

## Slide 32: 稀疏属性分析——蠕变性能数据
稀疏性结论：
（1）根据专家经验，稀疏值阈值设定为95，从左图可以看出1satt（第一阶段时效处理时间）这个离散属性的稀疏值大于95，因此它们都是稀疏属性，应该考虑去除。
（2）依据专家经验，属性方差阈值设定为0.01，从右图中可看出所有连续属性方差都大于0.01，因此保留全部的连续属性。经过稀疏属性分析后，保留了26个属性。
目的：可以过滤一些稀疏属性，使得各个属性值的分布尽可能均匀，从而为后续的数据分析提供良好质量的数据，提高机器学习的预测精度。
方法：对样本数量为266条，描述因子个数为27个的蠕变性能数据进行了稀疏属性分析。稀疏属性指的是当属性值为离散值时比如0,1，如果其中某个离散值的数量超过总数量的95%，说明该离散值对应的属性为稀疏属性；当属性值为连续值时，如果属性值的方差小于给定阈值时，也说明该属性为稀疏属性。
阈值=95
阈值=0.01

## Slide 33: 相关属性分析——蠕变性能数据
目的：可以过滤无关相关的属性，保留最相关的属性，使得条件属性与决策属性之间的相关性较强，从而为后续的数据分析提供良好质量的数据，提高机器学习的预测精度。
方法：对样本数量为266条，描述因子个数为26个的蠕变性能数据进行了相关性分析。其中，红色表示负相关，蓝色表示正相关，颜色越深，相关性越强。
属性与属性之间的相关系数、属性与蠕变寿命之间的相关系数分析图
条件属性与决策属性之间的相关系数
相关属性分析结论：
（1）依据专家经验，相关系数阈值设定为0.3，从左图可以看出，所有的蠕变属性（26个）与决策属性（蠕变断裂寿命）之间的相关系数都大于0.3，因此保留了全部属性。
（2）从右图看出条件属性与条件属性之间也存在较强的相关性，称之为冗余性，因此接下来需要考虑消除属性之间的冗余性。
阈值=-0.3
Notes: （1）s_time(固溶处理时间)的相关系数最高为0.63，s_T(固溶温度)的相关系数为0.36，都比较高，而固溶处理是为了获得适宜的晶粒度从而保证合金高温抗蠕变性能。
（2）元素中，相关系数比较高的是Co(0.43) Nb(0.34) Al(0.3) Re(0.3)，其中Al和Nb是γ’相形成元素，决定了合金中强化相的数量，Co的作用是固溶强化，改善合金的塑性提高组织稳定性，Re能显著提高合金的承受温度的能力，它们都和蠕变性能有一定的联系。
（3）剪切模量G的相关系数为0.4，从公式角度看引入弹性模量对应力归一化处理可以与蠕变速率保持更好的数据关联性，从蠕变理论角度看使用剪切模量代替弹性模量更符合逻辑。因为塑性变形是通过滑移面上的切应变来实现的。
（4）DL相关系数是0.29，从物理角度出发，扩散贯穿整个蠕变过程，且大量实验表明在本研究考虑的范围内金属的蠕变激活能与其自扩散激活能相等。

## Slide 34: 冗余属性分析——蠕变性能数据
冗余属性分析结论分析：
（1）表中给出了蠕变属性与属性之间的相关系数，相关系数的绝对值越大，表明两者之间相关程度越大，两属性之间存在冗余性。
（2）从分析结果中可以看出，Ni和Co元素质量分数之间的相关系数为0.788，存在较强的相关性，因此可以认为二者之间可能存在冗余性。经过冗余属性分析后，Co元素的质量分数这一属性被剔除，最终保留了25个属性。
根据专家经验，设定冗余性阈值为0.78，即如果属性与属性的相关系数大于0.78，则说明属性与属性之间存在冗余性。
蠕变属性与蠕变属性之间的相关系数
蠕变属性与蠕变属性之间的冗余性
特征分析层 | 输入特征数目 | 保留的特征数目 | 剔除的蠕变属性
原始蠕变数据 | 27 |  | 
稀疏属性分析 | 27 | 26 | 1satt(第一阶段时效处理时间)
相关属性分析 | 26 | 26 | 无
冗余属性分析 | 26 | 25 | Co_wt(Co元素的质量分数)
Notes: 由于条件属性中冗余关系是错综复杂的，如果使用相关性度量来计算条件属性之间的相关性，则在属性数较多的情况下计算量庞大且难以实现。目前，还没有一种方法是单独针对冗余性提出的，而是以特征权重赋值的方式间接剔除冗余属性。在根据样本数据对各特征进行权重赋值时，当一种特征权重得分较高时，另一种与它存在冗余关系的特征权重急剧下降，因此可以有效地筛除冗余属性。目前，筛除冗余属性常用的方法有Lasso[70]、Random Forest[71]等

## Slide 35: 基于特征分析后的结果属性的蠕变预测
稀疏性分析
相关性分析
处理稀疏性数据
冗余性分析
处理冗余属性
处理不相关属性数据
基于主动学习的多层级交互式特征分析方法
样本数量 | 266条
成分维度 | 14维
热处理维度 | 6维
条件维度 | 2维
微观属性 | 5维
目标属性 | 1维
样本统计
RF SVR GPR
基于聚类的最优回归集成学习
样本数量 | 266条
成分维度 | 13维
热处理维度 | 5维
条件维度 | 2维
微观属性 | 5维
目标属性 | 1维
样本统计
结论:经过特征筛选之后，预测精度确实提高了。证明了方法的有效性。但提升幅度不明显，主要是因为样本少，未来的工作之一是计算更多的样本数据的数据。
工作回顾
经过多层级特征分析方法过滤和筛选后，Co（钴）、二阶段时效处理时间两个属性被筛除。
 | 多尺度 | 宏观尺度 | 微观尺度 | 多尺度筛选
聚类回归 | 0.059926 | 0.06215 | 0.108087 | 0.06118

## Slide 36: 下一步工作计划
与领域专家确定学习目标与研究问题
1、通过检索更多的文献/专利、计算和实验获得更多的数据，提高数据的质和量，从而保证机器学习/数据挖掘方法分析结果的正确性和可信性；
2、在数据驱动下，研究面向高温合金的机器学习/数据挖掘方法，并将其分析结果与领域专家的研究成果相结合，不断改进和完善学习模型，从而提高分析结果的正确性和实用性；
3、采用规则抽取/数据可视化等方法与技术对分析结果进行再处理，并和领域研究成果相结合，提高分析结果的可理解性和可用性；
4、针对韩国文献蠕变解析式的中温限制等缺陷对解析式内容进行改进，结合机器学习的方法对拟合参量A1、A2进行估计；
数
据
方法
结果
蠕变解析式
数据关联分析
5、针对采集的文献以及文献包含的数据的特点，将利用知识图谱、、数据溯源、统计分析和数据可视化、关联数据（Linked Data）等技术和方法深入挖掘科学数据中各类数据资源对象的语义内涵和关联关系，从最初探索高温合金数据中属性与属性、属性与性能之间的关联关系上升到挖掘科学数据资源之间的关联关系。
Notes: 我组在接下来的工作中将进一步与领域专家确定学习目标与研究问题，从数据、方法、结果三个方面展开工作。数据方面，通过文献/专利、计算和实验获得更多的数据，提高数据的质和量，从而保证机器学习/数据挖掘方法分析结果的正确性和可信性；方法方面，在数据驱动下，研究面向高温合金的机器学习/数据挖掘方法，并将其分析结果与领域专家的研究成果相结合，不断改进和完善学习模型，从而提高分析结果的正确性和实用性；结果方面，采用规则抽取/数据可视化等方法与技术对分析结果进行再处理，并和领域研究成果相结合，提高分析结果的可理解性和可用性。蠕变解析式：针对韩国文献蠕变解析式中的中温限制等缺陷对解析式内容进行改进，结合机器学习方法对拟合参量A1、A2进行估计。数据关联分析：针对采集的高温合金文献以及文献中包含的数据的特点，将利用知识图谱、数据溯源、统计分析和数据可视化等技术和方法深入挖掘科学数据中各类资源对象的语义内涵和关联关系，从最初探索高温合金数据中属性与属性之间、属性与性能之间的关联关系上升到

## Slide 37: 预计开展工作 —蠕变新属性的进一步引入和分析
在未来将继续引入更多影响蠕变性能的关键因素，比如化学元素（已考虑）、位错（未考虑，包括位错的滑移、位错的攀移、位错的交叉滑移、位错的发射、位错的分解等）、力学参量（目前只考虑了剪切（切变模量）模量G，其他的如杨氏（弹性）模量E，体积模量B、泊松比v等未考虑）、加工条件（已考虑，固溶处理、时效处理、热处理）、外界施加条件（已考虑、温度、压强）
蠕变性能参量分类 | 描述因子/参量 | 考虑和完成情况
化学元素 | Ni, Re, Co, Al, Ti, W,Ru Mo, Cr, Ta, C, B, Y, Nb, Hf | 已考虑并完成
位错 | 位错的滑移、位错的攀移、位错的交叉滑移、位错的发射、位错的分解 | 未考虑
力学参量 | 剪切模量G、杨氏（弹性）模量E、泊松比v、体积模量B | 只考虑了剪切模量G，其余未考虑
加工处理条件 | 固溶处理、热处理、时效处理 | 已考虑并完成
外界施加条件 | 温度、压强 | 已考虑并完成
影响蠕变性能的关键因素
化学元素（成分）+位错+力学参量+加工处理条件+外界施加条件
Notes: 这样的数据难以通过文献或者专利收集得到。

## Slide 38: 预计开展工作 —利用机器学习方法给出具体解析式或提取规则
高温合金数据
规则学习与
抽取
蠕变数据
输入
高温合金数据
解析式获取
蠕变数据
多项式拟合
最小二乘
拟合
对数拟合
指数拟合
参量解析式：
性能P = f（x1,x2,...x3）
...
输入
规则抽取
参量解析式

## Slide 39
表征位错对蠕变影响关系，考虑了层错能、应力、弹性模量等
存在问题：（1） 为 幂律方程，考虑应力影响，未考虑幂律失效状态
幂律时效状态[低温（0.5-0.6Tm）高应力（范围未定）]表征式：
表达式 无物理意义
（ （2）5为材料性质比值常数，纯金属一般为5，针对不
同材料不同状态有所不同
（3） 表征扩散部分影响，前提：用自扩散激活能代替蠕变表观激活能
έ=A4exp（-Qc/RT）
前提 在0.6-1Tm下成立，温度过小时蠕变表观激活能低于自扩散激活能
改进方案：利用公式 求得表观激活能带入计算
预计开展工作
——蠕变解析式存在的问题和改进方案

## Slide 40
表征晶界滑移对蠕变影响关系
存在问题：（1）晶界滑移对蠕变影响的大小随晶粒尺寸地大小而改变
存在特定值，小于特定值，晶粒越细影响越大
大于特定值，蠕变速率于晶粒尺寸关联度小
特定值参考：0.1-0.15mm （#多晶体铜，Barrett）
（2）当晶粒尺寸小到与亚晶尺寸ds相当时，公式中 变为
改进方案：（1）确定特定值，高于特定值时不考虑 部分影响
（2）考虑利用霍尔佩奇公式（σs=σ0+kyd-1/2）补足晶粒尺寸数据
蠕变解析式存在的问题和改进方案

## Slide 41: 预计开展工作 —基于知识图谱和数据溯源的科学数据资源关联分析
数据可视化
图数据库
数据溯源
知识图谱
文献信息
用户信息
数据
计算方法
科学数据资源
文献
数据
计算方法
用户
数据
数据
用户
用户
文献
文献
计算方法
计算方法
文献、数据、方法、用户之间的关联关系
知识化的科学数据网络
图数据库技术：有效地存储、组织、运用科学数据资源；
知识图谱和数据溯源计算：深入挖掘和揭示科学数据中各类资源（文献、数据、计算方法、用户）对应的语义内涵与关联关系，构建大规模知识化的科学数据网络；
统计分析和可视化技术：直观生动地刻画合金属性与性能之前的关联关系；
Notes: 针对采集到的合金文献及文献包含的数据的特点，我们将利用图数据库存储技术、关联数据技术、知识图谱和数据可视化技术、数据溯源、统计分析等方法与技术来有效地存储、组织、运用这些科学资源数据，深入挖掘和揭示科学数据中各类资源对象的语义内涵与关联关系，构建大规模知识化的科学数据网络，进一步分析合金数据与文献、数据与数据之间的各种关联关系，提取专家通过计算或实验得到的合金属性、性能之间的关联关系；

## Slide 42: 工作进展总览
工作总结
数据采集和存储
数据驱动的机器学习/数据挖掘算法研究
平台研发
面向高温合金的机器学习方法及其应用
性能预测方法研究
基于聚类的最优回归集成学习方法
在蠕变数据中的应用
基于主动学习的多层级交互式特征分析方法
蠕变新属性计算
在蠕变新数据中的应用
工作一
工作二
工作三
工作四
Notes: 这一页ppt进行修改，以“材料机器学习的基本步骤”来串我们已做的工作
取向、熔炼等多种因素会影响蠕变性能

## Slide 43: 平台总体架构
高温合金机器学习平台
数据管理
基础数据管理
数据
质量管理
数据
权限管理
数据采集
49篇文献数据
蠕变性能数据数据
扩散数据
...
数据存储
关系型数据库
非关系型数据库
分布式文件系统HDFS
用户管理
权限管理
安全管理
存储安全
权限控制
数据加密
平台服务
传统B/S架构
算
法
库
基本算法库
分类
SVM
kNN
决策树
贝叶斯
回归
Logistic
Lasso
Ridage
...
聚类
Kmeans
层次聚类
Som
FCM
第三方算法库
Spark机器学习库
用户上传算法
关联规则
Apriori
FP-growth
Eclat
...
高通量并发式计算平台
数据上传
算法分析
可视化分析
规则抽取
用户信息管理
计算数据
...
...
注册管理
操作日志管理
隐私保护

## Slide 44: 平台的开发环境和运行环境
硬件名称 | 基本需求 | 建议与基本描述
CPU | 频率在2G Hz 、4核 | 安装64位Windows7需要更高CPU支持，并为了支持并行计算，需要4核以上的CPU
内存 | 2GB | 为了支持并行计算，推荐4GB及以上
硬盘 | 16GB | 安装64位Windows7需要至少20GB及以上硬盘可用空间
显卡 | GTX1050 | 深度学习算法需要调用计算性能更好的显卡
其他设备 | DVD R/W驱动器 | 
 | 高速网络带宽 | 并发计算需要至少10M的网络带宽
二、运行环境
一、开发环境
软件/开发工具/框架 | 版本 | 描述
IDEA | Idea 2017 | 平台集成开发环境(IDE)
Java | JDK 1.8 | 网页平台后台开发语言
Python | Python 2.7 | 机器学习算法编程语言
Anaconda | 2.7 | 开源的Python发行版本，其包含了conda、Python等多个科学包及其依赖项。
MongoDB | Mongo 2.0 | 用于存储高温合金各项数据的非关系数据库
MySql | 社区版 | 用于存储网页用户信息的关系性数据库
Elasticsearch | 5.4.0 | 具有多用户能力的全文搜索引擎
Reactjs |  | 搜索引擎用户界面构建框架
Logstash | 5.4.0 | 开源的数据收集引擎，收集的数据对象为日志文件
SSM |  | Spring+springmvc+mybatis框架，轻量级Javaweb框架

## Slide 45: 平台展示——平台首页

## Slide 46: 平台展示——首页数据搜索界面展示
文献、数据、计算方法搜索

## Slide 47: 平台展示——数据上传与存储
数据、文献、计算方法上传
能够上传多类型数据，包括文献、表格数据、计算方法等
上传的数据与数据之间存在关联关系，数据能够溯源
数据上传后能够对数据进行质量检查并可以提醒用户进行修正

## Slide 48: 平台展示—— 基于主动学习的多层级交互式特征分析界面

## Slide 49: 平台展示—— 基于主动学习的多层级交互式特征分析界面

## Slide 50: 平台展示——特征筛结果展示
稀疏性分析
相关性分析
冗余性分析
特征组合与降维

## Slide 51: 平台展示——数据驱动的机器学习算法

## Slide 52: 平台展示——机器学习算法（非自动化）
非自动化机器学习算法:
用户选择数据、算法，系统执行算法并展示实验结果。
52

## Slide 53: 平台展示——数据驱动的机器学习算法

## Slide 54: 机器学习算法——半自动化（模板）流水线
为用户提供算法模板，根据用户选择的模板类型为用户自动生成相应的模板流水线，在用户选择需要处理的科学数据后，对该数据进行自动化处理。
用户选择处理的科学数据
自动生成模板流水线
自动处理流水线
结果可视化

## Slide 55: 平台展示——数据驱动的机器学习算法

## Slide 56: 机器学习算法——全自动化

## Slide 57: 内容索引
1.整体工作计划
2.最新工作进展
3.未来工作计划
Notes: 集成计算：实现不同尺度的计算；或是实现成分－组织－性能的耦合集成计算；
并行计算、并发式计算；
自动流程，真正体现高通量计算。

## Slide 58: 进度计划表
年度 | 任务 | 考核指标 | 成果形式
2017年7月-2018年6月 | 收集与存储已有镍基单晶高温合金材料计算数据；开发主动学习的多层级交互式特征选择方法，定性定量分析各种因素对性能的影响程度 | 实践机器学习及数据挖掘方法，为提取“数据关联”规律作准备 | 提出一份提取已知单晶高温合金中的数据关联规律的初步报告
2018年1月-2019年6月 | 使用机器学习方法挖掘高温合金数据，根据不同的学习目标自适应地构造出多种学习器混合预测模型，提高对性能的预测精度 | 开展以机器学习及数据挖掘为重点的数据关联分析 | 研发相关数据分析软件
2019年7月-2020年6月 | 基于数据关联分析计算，提取规律构建高通量并发式计算数据分析与管理软件 | 重点为发展机器学习及数据挖掘方法提出数据关联规律 | 研究报告及计算软件
2020年1月-2020年12月 | 研究基于规则抽取的可解释性方法，将机器学习学到的结果转为易于理解的if-then-else规则，提高预测方法的可解释性 | 发展机器学习方法用于解析关联分析 | 研究报告或论文
任务6:单晶高温合金中化学组元及结构关联方式，提取合金成分设计规律、数据关联分析、数据特征组合及处理模式集成分析及数据筛选与判据

## Slide 59
谢谢！

## Slide 60: 基于聚类的最优回归集成学习 ---以第四子类为例的可解释规则提取
随机森林
（Random Forest）
包含多个决策树的分类器，决策树彼此之间没有关联，对每一个决策树的结果通过投票法等方法进行综合评价。
数据集
数据
子集
数据
子集
数据
子集
数据
子集
蠕变预测规则决策树
提取规则
IF temperature <= 1000 THEN life=953.4
IF temperature > 1000 AND Ti<=0.5 AND Stress<=105.2 Then life=386.8
IF temperature > 1000 AND Ti<=0.5 AND Stress>105.2 AND Ta<=4.2 THEN life=299.2
随机森林生成的不同子树
······
返回

## Slide 61: Thermo-Calc计算
计算过程：提取镍基合金热力学数据，利用平衡计算模块POLY，由SET_CONDITION 命令设定体系的状态，输入元素成分，平衡态温度，压力（一个大气压）及总摩尔数（N=1）※自由度为0。
Thermo-Calc是一款基于CALPHAD方法的热力学计算软件，主要用于计算多元体系热力学体系和相图，现在已经可以计算多达40个组元以上的体系，是材料计算和设计领域重要的工具。
数据精度：元素过多，难以反应实际热处理过程
输入合金元素过多，其牵扯到的相关数据不足问题最终会导致计算结果偏差。另外由于输入量难以精确反应合金热处理的部分差异，难以区分差异细微的数据。
优势：计算结果精度仍在可接受范围内，Tc软件本身开发的目的之一即是减小和规划费时费力的实验，与本研究的大批量快速的数据获取及处理的需求不谋而合。通过增加输入量（状态设定），有助于提高计算结果精度。
后通过COMPUTE_EQUILIBRIUM命令，基于吉布斯自由能最小化，通过热力学计算，获得给定平衡点下存在的所有稳定相及其微观数据（相摩尔/体积分数、元素分配、元素占位），再由LIST_EQUI
LIBRIUM 命令显示计算结果。
不同温度下γ’相摩尔体积对比
两相点阵常数（nm）结果对比
元素数 | 实验结果 | 计算结果 | 实验结果 | 计算结果
4 | 67.5 | 73.8 | 58.8 | 62.2
元素数 | 实验结果 | 计算结果 | 所属相
9 | 0.35931 | 0.3590524 | γ相
 | 0.35849 | 0.3586539 | γ’相
返回